Stanovení vodního součinitele – disperzní metoda

ČSN EN 13279-2 – Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 2: Zkušební metody

Podstata zkoušky

Stanovuje se množství sádrového pojiva nebo malty (v gramech), které je potřebné pro přípravu směsi požadované konzistence.

Pro cvičení ze stavebních hmot bude tato zkouška upravena, nedodržíme přesné parametry dávkování dané nortmou.

Zkušební zařízení

- Mísa a míchací metla vyrobené z nereaktivního materiálu.

- Vicatův prstenec, vysoký 40 mm, horní vnitřní průměr 65 mm, dolní vnitřní průměr 75 mm.

- Plochá deska, vyrobená z bezpečnostního a čistého skla.

- Stopky.

- Dělené měřítko, měřící páska.

Zkušební postup

- Množství sádry, u které je dosaženo hodnoty rozlití od 150 mm do 210 mm, se vnese do míchací nádoby, která obsahuje 100ml vody. Při vnesení sádry se spustí stopky. Záměs se připraví následovně:

Suroviny: 100ml vody a 120g sádry

00:00 - 00:30		plnění nádoby po dobu 30 s;

00:30 – 01:30		záměs se nechá stát po dobu 60 s;

01:30 – 02:00	ručně se míchá po dobu 30 s, při čemž se vykoná 30krát pohyb tvaru „osmičky“;

02:00 – 02:30		záměs se nechá stát po dobu 30 s;

02:30 – 03:00		ruční míchání po dobu 30 s stejným způsobem.

- Záměs se vlije do konického Vicatova prstence, umístěného na skleněné desce.

- Přebytečná záměs se odstraní, v době 3 minut 15 sekund po zahájení míchání se prstenec zvedne kolmo vzhůru a záměs se ponechá volně rozlít po desce.

- Průměr koláče se měří ve dvou na sebe kolmých směrech, je-li průměr mimo rozsah (150 až 210) mm, opakuje se zkouška znovu od začátku s použitím většího či menšího množství sádry, je-li průměr koláče v požadovaném rozmezí hodnot, zaznamená se hmotnost sádry v gramech, m2.

Vyjádření výsledků

Vodní součinitel (poměr voda/malta) označen R je dán vztahem:

R = 200/m2

kde	m2 je 	hmotnost sádry, v gramech.