Stanovení doby tuhnutí – nožová metoda

ČSN EN 13279-2 – Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 2: Zkušební metody

Podstata zkoušky

Počátek tuhnutí se udává v minutách, po kterých se okraje řezu zhotoveného nožem 
do sádrové kaše přestanou spojovat.

Pro cvičení ze stavebních hmot bude tato zkouška upravena, nedodržíme přesné parametry dávkování dané nortmou.

Zkušební zařízení

- Nůž, s čepelí o délce asi 100 mm, šířce 16 mm a tloušťce horní hrany 1 mm ve tvaru klínu.

- Špachtle.

- Hladká skleněná deska (minimální rozměry 400 mm x 200 mm).

- Stopky.

- Míchací nádoba, vyrobená z nereaktivního materiálu.

Zkušební postup s vodou

- Příprava zkušebních koláčů

- Zaznamenejte teplotu vody před smísením se sádrou.

- Sádrové pojivo se smíchá s množství vody stanoveným podle Disperzní metody podle druhu sádry (100ml vody a 120g sádry).

- Míchání se provádí ve shodě s příslušnou disperzní metodou.

- Zaznamená se čas, kdy sádrové pojivo přijde poprvé do styku s vodou (t0).

- Sádrová kaše se nalije na skleněnou podložku za stálého míchání a vytvoří se 1 koláče o průměru 100 mm až 120 mm a tloušťce asi 5 mm.

- Stanovení počátku tuhnutí Ti

- Počátek tuhnutí se stanoví prováděním řezů přes koláč kaše do doby, kdy se řezy přes koláč včetně okrajů přestanou uzavírat (t1).

- Po každém řezu se nůž otře a osuší.

- Řezy se musí provádět v intervalech, které nejsou větší než 1/20 očekávané doby počátku tuhnutí.

- Dva koláčky jsou určeny pro orientační řezy, jeden pro zkušební řezy.

- Počátek tuhnutí Ti je dosažen v čase t1, tj. kdy se přestanou spojovat okraje řezu přes koláč.

Vyjádření výsledků

Počátek tuhnutí Ti je dán vztahem:

Ti = t1 – t0

kde	Ti je	počátek tuhnutí, v minutách;

t0	doba, ve které je sádrové pojivo přidáno do vody, v minutách;

t1	doba, kdy se řezy přes koláč včetně okrajů přestanou uzavírat, v minutách.

Zkušební postup se zpomalovačem

Jako zpomalovač bude použito:

  - 0,15% roztok cukru,

  - 0,4% roztok kvasného octu lihového,

  - 0,4% roztok kyseliny citrónové (citrón, citrónka)

Příprava zkušebních koláčů probíhá stejně jako s vodou.

- Do misky vlijeme 100 ml roztoku činidla (zpomalovač) a během 30s přisypáváme 120 g sádrového pojiva.

- Postup míchání je stejný jako u disperzní metody.

- Stanovení počátku tuhnutí viz. postup s vodou

Zkušební postup s urychlovačem

Jako urychlovač bude použito:

  - 0,5% roztok Hydroxidu sodného (NaOH),

  - 0,5% roztok kuchyňské soli (NaCl),

Příprava zkušebních koláčů probíhá stejně jako s vodou.

- Do misky vlijeme 100 ml roztoku činidla (urychlovač) a během 30s přisypáváme 120 g sádrového pojiva.

- Postup míchání je stejný jako u disperzní metody.

- Stanovení počátku tuhnutí viz. postup s vodou

Pokud vyjde čas je možno ještě ověřit toto:

Zkušební postup s rozdílnou teplotou vody

Vliv různé teploty vody na počátek doby tuhnutí (3 různé teploty vody).

Voda:	voda studená z lednice <5 °C (je třeba ověřit, jak se bude chovat)

teplejší voda cca 30-40 °C (urychlovač)

teplá voda >50 °C, cca 75 °C (zpomalovač)

Příprava zkušebních koláčů probíhá stejně jako v předchozích postupech.

Pokud student jeví zájem, může si za domácí úkol vymyslet, příp. i donést nějaké činidlo (zpomalovač příp. urychlovač).

Za zajímavost stojí:

Jako urychlovač klíh, kreatin, želatina, tenzidy (smáčedla), koloidní látky (koloidní Ag), ethanol, methanol, aceton, kyselina boritá (borová voda), kyselina vinná (víno), borax, melasa, malířská barva (klíh), vápenná voda nebo vápenné mléko, teplá voda nad 50 °C.

Jako zpomalovač teplejší voda 30-40 °C, SO42- ionty (Skalice modrá - CuSO4, K2SO4, Na2SO4, Kamenec - KAl(SO4)2, dihydrát síranu vápenatého - CaSO4.2H2O.