Stanovení konzistence čerstvé malty
s použitím střásacího stolku

ČSN EN 1015-3

Podstata zkoušky

- Hodnota rozlití se stanoví změřením průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé malty umístěné na desce střásacího stolku po předepsaném počtu svislých pádů.

Podmínky zkoušky:

- Střásací stolek dle ČSN EN 1015-3

- Kovový kužel výška 60±0,5mm, vnitřní    průměry: 100±0,5mm, 70 ±0,5mm

- Dusadlo průměr 40mm a délka 200mm, hmotnost 0,25±0,015kg

- Zkušební vzorek čerstvé malty musí mít objem min. 1,5l.

Postup zkoušky:

- Před zkouškou musí být dávka řádně promíchána pomocí špachtle nebo zednické lžíce po dobu 5 – 10s, aby se zabránilo falešnému zatuhnutí.

- Zkouška musí být provedena na dvou zkušebních vzorcích

- Deska střásacího stolku a kužel se očistí a otře dosucha.Pokud stolek nebyl 24 hod. v chodu, musí se provést 10 zdvihů naprázdno.

- Kovový kužel umístěny ve středu desky se naplní maltou ve dvou vrstvách. Každá se rozprostře 10-ti lehkými údery dusadla. Během plnění se kužel přidržuje.

- Přebytečná malta se setře a volná plocha desky se pečlivě otře a odstraní přebytečná voda kolem spodního okraje kužele. Asi po 15 s se kovový kužel zvedne a malta se rozlije 15 údery střásacího stolku s frekvencí jednoho zdvihu za sekundu.

- Změří se průměr koláče ve dvou kolmých směrech s přesností na 1 mm.

Vyjádření výsledků

- Vypočítá se průměrná hodnota ze dvou měření.

- Jednotlivé hodnoty rozlití se nesmí lišit o víc jak deset procent od hodnoty průměrné.

| Objemová hmotnost čerstvé malty kg/m3 | Hodnota rozlití mm |
| --- | --- |
| > 1 200 | 175 ± 10 |
| > 600 až £ 1 200 | 160 ± 10 |
| > 300 až £ 600 | 140 ± 10 |
| £ 300 | 120 ± 10 |

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1015-6

Podstata zkoušky

- Objemová hmotnost čerstvé malty se stanoví jako poměr její hmotnosti k objemu.

Podmínky zkoušky

- Měřící nádoba o průměru asi 125 mm vyrobená z kovu o objemu přibližně 1 l.

- Vibrační stolek o frekvenci 50±1 Hz a amplitudě 0,375±0,050mm.

- Zkušební vzorek o objemu nejméně 3 l nebo přinejmenším 1,5 násobek množství potřebného k provedení zkoušky a upraven na předepsanou hodnotu rozlití.

- Před zkouškou musí být dávka řádně promíchána pomocí špachtle nebo zednické lžíce po dobu 5 – 10s, aby se zabránilo falešnému zatuhnutí.

Objemová hmotnost zkušebních vzorků se stanoví dle tabulky:

| Konzistence při použití | Hodnota rozlití mm | Postup |
| --- | --- | --- |
| Hustá malta | < 140 mm | Plnění a hutnění vibrační metodou |
| Plastická malta | 140 až 200 mm | Plnění a hutnění vibrační metodou nebo plnění a hutnění rázovou metodou |
| Řídká malta | > 200 mm | Plnící metoda |

Plnění a hutnění vibrační metodou:

- Měřící nádoba se naplní maltou až přes okraj a vibruje se tak dlouho, až nedochází k dalšímu sesedání malty.Během vibrování se přidává malta.

- Povrch malty se zarovná s horním okrajem nádoby a nádoba se očistí.

Vyhodnocení

- ρm=m2−m1VvVypočítá se objemová hmotnost čerstvé malty:

rm 	objemová hmotnost čerstvé malty v kg.m-3

m1	hmotnost prázdné měřící nádoby v g

m2	hmotnost měřící nádoby naplněné maltou v g

Vv		objem měřící nádoby v l

- Objemová hmotnost se vypočítá jako průměrná hodnota ze dvou hodnot jednotlivých vzorků zkušební malty a zaokrouhlí se na 10 kg.m-3

Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-7

Podstata zkoušky

- Malta se umístí do měřící nádoby. Nad povrch malty se přivede voda a tlakovým vzduchem nebo pomocí směsi alkoholu a vody se působí na vzduch rozptýlený v pórech malty. Hladina vody poklesne a charakterizuje objem vzduchu vytlačený z malty.

Podmínky zkoušky

- Nádoba na vzorek kovová o objemu asi 1 l

- Víko s příslušenstvím – tlaková komora a tlakoměr

- Dusadlo z nenasákavého materiálu o průměru 40 mm a délce 200 mm

- Zkušební vzorek, upravený na předepsanou hodnotu rozlití, musí mít objem min. 1,5l

- Před zkouškou musí být dávka řádně promíchána pomocí špachtle nebo zednické lžíce po dobu 5 – 10s, aby se zabránilo falešnému zatuhnutí.

- Zkouška se provádí na dvou vzorcích

Tlaková metoda

Používá se pro malty obsahující méně než 20% vzduchu

Postup zkoušky

- Nádoba na vzorek se zcela naplní maltou asi ve čtyřech vrstvách, z nichž se každá zhutní 10-ti krátkými údery dusadla a povrch se zarovná.

- Vnější část nádoby se očistí a víko se pomocí svorek připevní k nádobě.

- Prostor pod víkem a nad maltou se vyplní vodou.

- Do vzduchové komory se natlačí vzduch do dosažení stejného tlaku, jaký byl použit při kalibrační zkoušce

- Uzavřou se ventily

- Po dosažení rovnovážného stavu se odečte hodnota z tlakoměru a zaznamená se s přesností 0,1%

Vyjádření výsledku

- Obsah vzduchu se vypočte jako průměrná hodnota ze dvou měření a zaokrouhlí se na 0,5%.