#### Stanovení nasákavosti hrubého kameniva nasyceného do ustálené  hmotnosti

ČSN EN 1097-6 – stanovení nasákavosti kameniva

Příprava zkušebních navážek - Jednotlivá zrna kameniva

- Zkušební navážka je minimálně 350 g.

Pomůcky:

nádoba, váhy, sušárna, hadr

Zkušební postup

- Zkušební navážka se vloží do nádoby a ponechá se ponořená ve vodě do ustálené hmotnosti (cca 24 hod).

- Následně se zkušební navážka vyjme z vody a povrchově osuší nasákavou tkaninou. Povrch kameniva by měl být matný, ale ne mokrý. Zkušební navážka se zváží M1.

- Zkušební navážka se vysuší v sušárně při teplotě (1105) oC, a následně zváží M3.

Výpočet a vyjádření výsledků

- Nasákavost vodou wcm v %, se vypočítá ze vztahu:

wcm=M1−M3M3.100,

kde:	M1	je hmotnost zkušební navážky nasycené a povrchově osušené [g],

M3	je hmotnost zkušební navážky vysušené v sušárně [g],

w	je hustota vody (tab. 2) [Mg/m3].