### Stanovení normální hustoty

ČSN EN 196-3 – – Metody zkoušení cementu: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

Přístroje

-    Vicatův přístroj s hustoměrným válečkem (obr. 9, obr. 10).

- Vicatův prstenec z tvrzené pryže.

Obr. 9 Boční pohled na rovně 			Obr. 10 Hustoměrný

stojící Vicatův prstenec				váleček pro stanovení

při stanovení  normální hustoty;			normální hustoty

1 - prstenec z tvrzené pryže,

2 - ploška pro přídavné závaží,

3 - skleněná destička.

Postup zkoušky

- Připraví se 500 g cementu a určité množství vody, např. 125 g. Cement se přidává do vody. Míchačka se uvede do chodu po dobu 90 s.

- Po 90 s se míchačka na 15 s zastaví. V této pauze se stěrkou setře cementová kaše ze stěn nádoby. Poté se míchačka pustí nižší rychlostí po dobu 90 s. Celková doba míchání 3 minut.

- Vicatův přístroj se nastaví do nulové polohy (to je nulová vzdálenost válečku a skleněné destičky).

- Na lehce olejem natřenou destičku se postaví pryžový prstenec a začne se plnit cementovou kaší. Cementová kaše se srovná s horním povrchem prstence.

- Vicatův prstenec se vloží pod hustoměrný váleček, tak aby povrch cementové kaše lícoval se spodní plochou válečku. Po odjištění aretačního šroubu dochází k pronikání zkušebního tělesa do cementové kaše.

- Odečtená hodnota udává vzdálenost mezi spodní plochou hustoměrného válečku a skleněnou destičkou. Zkouška se opakuje tak dlouho, než je dosaženo vzdálenosti mezi spodní plochou hustoměrného válečku a skleněnou destičkou (61) mm.

Vyhodnocení

- Po provedení zkoušky, kdy hodnota vzdálenosti hustoměrného válečku od skleněné destičky činí 61 mm vypočítáme výsledný vodní součinitel. Vodní součinitel je poměr množství vody k cementu, výsledek se zaokrouhlí na 0,5 %.