### Stanovení objemové hmotnosti zrn

#### ČSN EN 1097-6 Stanovení objemové hmotnosti kameniva- Pyknometrická metoda

#### Pro zrna kameniva od 0,063 mm do 31,5 mm

Příprava dílčích navážek + pyknometr

Tab. 1 Nejmenší hmotnost dílčích navážek

| Horní mez frakce kameniva | Nejmenší hmotnost dílčí navážky |
| --- | --- |
| [mm] | [kg] |
| 31,5 | 1,5 |
| 16 | 1,0 |
| 8 | 0,5 |
| 4 (nebo menší) | 0,25 |

Obr. 1 Pyknometr

- skleněná nádoba,

- ryska,

- zárub, který odpovídá širokému hrdlu baňky,

- baňka se širokým hrdlem a plochým dnem.

Zkušební postup

- Vzorek se umístí do nádoby a přidá se voda, tak aby byl vzorek zcela ponořen.

- Vzorek se ponechá ve vodě po dobu 24 hod.

- Následně se odlije voda a vzorek se povrchově osuší.

- Vzorek kameniva se vyjme z nádoby a rozloží na suchou tkaninu, jednotlivá zrna kameniva se povrchově osuší. Následně se zjistí hmotnost vzorku ma.

- Vzorek usušeného kameniva se vloží do pyknometru a naplní se vodou.

- Kamenivo v pyknometru se promíchá, aby se odstranily vzduchové bubliny mezi jednotlivými zrny.

- Pyknometr se doplní vodou až po rysku, osuší se a zjistí se hmotnost mb pyknometru s vodou a vzorkem.

- Obsah pyknometru se vyjme, zaplní se vodou až po vyznačenou rysku. Zvážením pyknometru naplněného vodou se získá veličina mc.

- Objemová hmotnost vysušeného vzorku – vzorek se vloží na 24 hod do sušárny o teplotě (1055) oC. Po vysušení se vzorek znovu zváží md.

Výpočet a vyjádření výsledků

Objemová hmotnost nasyceného povrchově osušeného vzorku ps v Mg/m3 se vypočítá ze vztahu: 	ρps=mma−(mb−mc).ρw.

Objemová hmotnost vysušeného vzorku po v Mg/m3 se vypočítá ze vztahu:

ρpo=mma−(mb−mc).ρw,

kde: 	ma	je hmotnost nasyceného povrchově osušeného vzorku [g],

mb	je celková hmotnost pyknometru, kameniva a vody [g],

mc	je celková hmotnost pyknometru s vodou [g],

md	je hmotnost vysušeného vzorku [g],

w	je hustota vody (tab.2) [Mg/m3].

- Hodnoty objemové hmotnosti předem vysušených zrn se vyjádří s přesností na nejbližší 0,01 Mg/m3.

- Objemová hmotnost kameniva se stanoví z výsledků dvou dílčích navážek, výsledná hodnoty se zaokrouhlí s přesností na 0,01 Mg/m3.