Stanovení objemové hmotnosti kameniva v odměrném válci

ČSN 72 11 71 – neplatná, ale v praxi stále používána!

Postup zkoušky:

- Připravíme si cca 1kg vzorku se zrny velikosti max. 30, respektive cca 2kg vzorku se zrny velikostí max. 50 a přesně zvážíme ms [kg].

- Odměrný válec o objemu 1litr naplníme přibližně do poloviny vodou a odečteme hodnotu objemu V1 [dm3].

- Do odměrného válce nasypeme zváženou navážku kameniva, zamícháme kovovou míchací tyčinkou, aby se odstranily bublinky vzduchu a odečteme objem vody a kameniva V2 [dm3].

Objemová hmotnost kameniva  rps v Mg/m3 se pro každou navážku vypočte ze vztahu :

ρps=msV2−V1⋅1000

kde:

ms	hmotnost navážky vysušené při 105°C až 110°C, [kg]

V1	objem vody v odměrném válci před vsypáním 	kameniva [dm3]

V2	společný objem kameniva a vody [dm3]

Měření provedeme dvakrát a jako výsledek uvedeme průměr obou měření.

Výsledná hodnoty se zaokrouhlí s přesností na 10 Kg/m3