### Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

ČSN EN 1097-3 – Stanovení sypné hmotnosti kameniva

Zkušební zařízení

- Nádoba, lopatka, srovnávací lišta, váhy

Tab. 3 Nejmenší objem nádoby v závislosti na zrnitosti kameniva

| Horní zrno kameniva D | Objem |
| --- | --- |
| [mm] | [l] |
| do 4 | 1,0 |
| do 16 | 5,0 |
| do 31,5 | 10 |
| do 63 | 20 |

Příprava dílčích navážek

- Hmotnost vzorků se určuje dle maximální velikosti kameniva (tab. 3).

- Vzorek se vysuší při teplotě (1105) oC do ustálené hmotnosti.

Zkušební postup

- Zjistí se hmotnost prázdné, suché nádoby  - m1

- Zjistí se objem prázdné a suché nádoby - V.

- Nádoba se přeplní kamenivem pomocí lopatky, která však nesmí být výše než 50 mm nad horním okrajem plněné  nádoby.

- Opatrně se srovnávací lištou odstraní převršené kamenivo, při této operaci nesmí dojít ke zhutnění povrchu kameniva. Pokud povrch kameniva není pravidelný, zarovnáme ho srovnávací lištou  tak, aby kamenivo pokud možno vyplňovalo objem nádoby.

- Zváží se naplněná nádoba a zaznamená se její hmotnost - m2.

Výpočet a vyjádření výsledků

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva b v Mg/m3 :

ρb=(m2−m1)V,

kde: 	m2	je hmotnost nádoby se zkušební navážkou [kg],

m1	je hmotnost prázdné nádoby [kg],

V 	je objem nádoby v [l],

b	je sypná hmotnost volně sypaného kameniva [Mg/m3].

- Objemová hmotnost se stanoví průměrem výsledků dvou dílčích navážek, výsledek se vyjadřuje s přesností na 0,01 Mg/m3.

Mezerovitost  v % se vypočítá dle vzorce: v=ρp−ρbρp.100=1−ρbρp.100,

kde: 	 	je mezerovitost v [%],

b	sypná hmotnost volně sypaného kameniva [Mg/m3],

p	objemová hmotnost [Mg/m3].