### Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti setřeseného kameniva

ČSN EN 1097-3 – Stanovení sypné hmotnosti kameniva

Použitá měřidla a zkušební zařízení

- Nádoba, vibrační stůl, lopatka, srovnávací lišta, váhy

Tab. 4 Nejmenší objem nádoby v závislosti na zrnitosti kameniva

| Horní zrno kameniva D | Objem |
| --- | --- |
| [mm] | [l] |
| do 4 | 1,0 |
| do 16 | 5,0 |
| do 31,5 | 10 |
| do 63 | 20 |

Příprava dílčích navážek

- Hmotnost vzorků se určuje dle maximální velikosti kameniva (tab. 4).

- Vzorek se vysuší při teplotě (1105) oC do ustálené hmotnosti.

Zkušební postup

- Zjistí se hmotnost prázdné, suché nádoby  - m1

- Zjistí se objem prázdné a suché nádoby - V.

- Nádoba se plní pomocí lopatky kamenivem. Nádoba s kamenivem se umístí na vibrační stůl, který se uvede do provozu. Zároveň se do nádoby doplňuje kamenivo, dokud povrch kameniva není v úrovni okraje plněné nádoby.

- Pokud povrch kameniva není pravidelný zarovnáme ho srovnávací lištou tak, aby kamenivo zcela vyplňovalo objem nádoby.

- Zváží se nádoba vyplněná kamenivem a zaznamená se její hmotnost  - m2.

Výpočet a vyjádření výsledků

Sypná hmotnost setřeseného kameniva s v Mg/m3 se vypočítá: ρs=(m2−m1)V,

kde: 	m2	je hmotnost nádoby se zkušební navážkou [kg],

m1	je hmotnost prázdné nádoby [kg],

V 	je objem nádoby v [l],

s	je sypná hmotnost zhutněného kameniva [Mg/m3].

- Objemová hmotnost zrn je průměrem výsledků dvou dílčích navážek, zaokrouhlena na 0,01 Mg/m3.

Mezerovitost s v % se vypočítá dle vzorce: vs=ρp−ρsρp.100=1−ρsρp.100,

kde: 	s 	je mezerovitost v [%],

s	sypná hmotnost setřeseného kameniva [Mg/m3],

p	objemová hmotnost [Mg/m3].

- Mezerovistost kameniva se zaokrouhlí na 0,1%.