### Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

ČSN EN 1097-5 – Stanovení vlhkosti kameniva

Použitá měřidla a zkušební zařízení

Nádoba, šušárna, váhy

Příprava zkušební navážky

- Vypočítá se nejmenší hmotnost zkušební navážky z hodnoty velikosti horního síta D [mm].

  - jestliže D1,0 mm, nejmenší hmotnost v kg musí být 0,2.D,

  - jestliže D1,0 mm, nejmenší hmotnost musí být 0,2 kg.

Zkušební postup

- Zváží se kamenivo (hmotnost bez misky) - M1.

- Nádoba s kamenivem se vloží do sušárny o teplotě (1105) oC. Sušení se provádí do ustálené hmotnosti.

- Zváží se vysušené kamenivo (hmotnost bez misky) M3.

Výpočet a vyjádření výsledků

Hodnota vlhkosti w je hmotnost vody ve zkušební navážce vyjádřená jako procento hmotnosti vysušené zkušební navážky.

Vlhkost w  v % se vypočítá dle následujícího vztahu:  w=M1−M3M3.100,

kde: 	M1	je hmotnost zkušební navážky [g],

M3	je ustálená hmotnost vysušené zkušební navážky [g].

- Výsledek se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 %.