### Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-1  Stanovení zrnitosti kameniva – sítový rozbor

Definice

- Hutné kamenivo je kamenivo které má objemovou hmotnost od 2000 do 3000 kg.m-3.

Pomůcky:

síta, váhy, nádoby, sušárna, prosévací přístroj

Příprava zkušební navážky

- Pro cvičení se připraví navážka cca 2000 g M1.

Tab. 5 Hmotnost zkušebních navážek pro hutné kamenivo

| Velikost zrna kameniva D (největší) | Hmotnost zkušební navážky (nejmenší) |
| --- | --- |
| [mm] | [kg] |
| 63 | 40 |
| 32 | 10 |
| 16 | 2,6 |
| 8 | 0,6 |
| 4 | 0,2 |

Zkušební postup

Praní – obsah jemných částic

- Zkušební navážka se vloží do nádoby a přidá se dostatečné množství vody tak, aby kamenivo bylo zcela pod vodou.

- Vzorek se promíchá.

- Síto o velikosti ok 0,063 mm se navlhčí z obou stran a na toto síto se nasadí odlehčovací síta o velikosti ok 1 nebo 2 mm. Vzorek se sype na horní síto a promývá se vodou tak dlouho, dokud neodtéká čirá voda.

- Zůstatek nad sítem o velikosti ok 0,063 se vysuší při (1105) oC do ustálené hmotnosti. Nechá se vychladnout, zváží se a zaznamená hmotnost M2.

Prosévání

- Propraný a vysušený materiál se nasype na síta, která jsou sestavena do sloupce. Síta budou sestavena od nejmenších otvorů po největší (0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 mm). Horní síto se opatří víkem a pod dolním sítem dnem.

- Navážka kameniva se po dávkách nasype na horní síto, uzavře se víkem a upevní se přítlačnou deskou prosévacího přístroje.

- Sítovací zařízení mechanicky otřásá sloupcem sít.

- Po ukončení zkušebního cyklu se postupně odebírají jednotlivá síta a ručně se dokončí prosévání.

- Aby se zabránilo přetížení sít, množství materiálu na každém sítě v g po ukončení prosévání nesmí být větší než:  A.d200,

kde: 	A	plocha síta  [mm2],

d	velikost otvoru síta [mm].

Vážení

- Zváží se zůstatek na sítě s největšími otvory a zaznamená se jeho hmotnost R1. Pokračuje se podobným způsobem s následujícími síty. Hmotnost navážky zachycené na sítech se do protokolu zaznamenají jako dílčí hmotnosti R2, R3.....Ri.

- Částice propadlé sítem 0,063 mm na dno zkušebního sloupce sít se označuje jako propad P.

Postup zkoušky (do protokolu):

1. do nádoby nabereme kamenivo a zvážíme (M1), přidáme vodu a promícháme.

2.vzorek promýváme pomocí sít, dokud neodtéká čirá voda (viz zkušební postup) - postupujeme opatrně tak, aby nedošlo k poškození síta 0,063 těžkým kamenivem

3. kamenivo umístíme do sušárny a sušíme do ustálené hmotnosti (M2)

4. vysušený materiál nasypeme na síta, sestavená od nejmenších otvorů až po největší otvory

5.uzavřeme víko na prosévacím stroji a začneme prosévat

6. na závěr jednotlivá síta ručně prosejeme

7. zváží se zůstatky na jednotlivých sítech

8. výpočet a křivka zrnitosti

Výpočty a vyjádření výsledků

- Jednotlivé zůstatky na sítech se vyjádří v procentech k původní hmotnosti navážky M1.

- Následně se sečtou všechna procentuelní zastoupení na sítech a výsledná hodnota se porovná s původní propranou navážkou.

- Vypočítá se procento jemných částic f, které propadly sítem 0,063 dle vztahu:

f=(M1−M2)+PM1.100,

kde: 	M1	je hmotnost vysušené zkušební navážky [kg],

M2	je hmotnost proprané a vysušené navážky nad sítem 0,063 mm [kg],

P 	je hmotnost propadu jemných částic na dně po sítovém rozboru [kg].

- Jestliže součet hmotnosti Ri a P se liší o více než 1 % od hmotnosti M2, zkouška se musí opakovat.

- Číselné hodnoty se znázorní graficky vynesením křivky zrnitosti.