Klasifikace podle sednutí kužele; S – Slumptest

| Stupeň | Sednutí [mm] |
| --- | --- |
| S1 - směs tuhá | 10 až 40 |
| S2 - směs plastická | 50 až 90 |
| S3 - směs měkká | 100 až 150 |
| S4 - směs velmi měkká | 160 až 210 |
| S5 - směs tekutá | 220 |

Klasifikace podle Vebe; V - Vebe test

| Stupeň | Vebe čas [mm] |
| --- | --- |
| V0 - směs velmi tuhá |  31 |
| V1 - směs tuhá | 30 až 21 |
| V2 - směs plastická | 20 až 11 |
| V3 - směs měkká | 10 až 6 |
| V4 - směs velmi měkká | 5 až 3 |

Klasifikace podle zhutnitelnosti; C - Compaction test

| Stupeň | Stupeň zhutnitelnosti |
| --- | --- |
| C0 - směs velmi tuhá |  1,46 |
| C1 - směs tuhá | 1,45 až 1,26 |
| C2 - směs plastická | 1,25 až 1,11 |
| C3 - směs měkká | 1,10 až 1,04 |

Klasifikace podle rozlití;F - Flowtest

| Stupeň | Průměr rozlití [mm] |
| --- | --- |
| F1 - směs tuhá |  340 |
| F2 - směs plastická | 350 až 410 |
| F3 - směs měkká | 420 až 480 |
| F4 - směs velmi měkká | 490 až 550 |
| F5 - směs tekutá | 560 až 620 |
| F6 - směs velmi tekutá |  630 |