### Stanovení tvaru zrn – Tvarový index kameniva ČSN EN 933-4

Podstata zkoušky

- Jednotlivá zrna jsou roztříděna na základě poměru jejich délky L k tloušťce E pomocí dvoučelisťového posuvného měřítka.

- Tvarový index se vypočítá jako hmotnostní podíl zrn, jejich poměr rozměrů L/E je větší než 3 a vyjádří se jako procento k celkové hmotnosti zkoušených zrn.

Pomůcky: váhy, posuvné dvoučelisťové měřidlo, síta

Příprava zkušební navážky

- Vzorek se vysuší při teplotě (1105) oC.

Tab. 7 Hmotnost zkušební navážky

| Horní velikost zrna D | Hmotnost zkušební navážky (nejmenší) |
| --- | --- |
| [mm] | [kg] |
| 63 | 45 |
| 32 | 6 |
| 16 | 1 |
| 8 | 0,1 |

Zkušební postup (obr. 4)

- Zkušební navážka se proseje na příslušných sítech.

- Ponechají se jen ta zrna, která odpovídají příslušné frakci kameniva a zváží se M1.

- Pomocí dvoučelisťového posuvného měřítka se u jednotlivých zrn zjistí délka L a tloušťka E. Zrna, která mají poměr L/E  3 se nazývají nekubická.

- Zváží se zrna nekubického tvaru a zaznamená se hmotnost jako M2.

Postup zkoušky (do protokolu):

1. vybereme 50 zrn kameniva

2. zjistíme jejich hmotnost - M1

3. určíme poměr rozměrů zrn, nekubická zrna odložíme

4. zvážíme nekubická zrna - M2

5 výpočet

Obr. 4 Posuvné dvoučelisťové měřidlo

Výpočty a vyjádření výsledků

Tvarový index SI se vypočítá podle vztahu: 	SI=M2M1.100,

kde: 	M1	je hmotnost zkušební navážky [g],

M2	je hmotnost nekubických zrn [g].

Zaznamená se tvarový index, zaokrouhlený na celé číslo.

Vyhodnoťte, zda je kamenivo s daným tvarovým indexem vhodné pro použití do betonu.