VÁPNO

Vápno patří mezi hlavní a nejstarší stavební pojiva. Vápno je technický název pro oxid vápenatý, CaO, o různém stupni čistoty, který je znám pod pojmem pálené vápno. Termínem ,,vápno,, se označuje také hydroxid vápenatý, Ca(OH)2, tzv. hašené vápno.

Suroviny pro výrobu vzdušného vápna jsou vysokohodnotné vápence, které mají nízký obsah nečistot. Vápenec je z chemického hlediska uhličitan vápenatý, CaCO3, který je modifikaci kalcitu nebo aragonitu. Hlavní příměsi ve vápenci jsou hydraulické oxidy SiO2, Al2O3 a Fe2O3 v podobě křemene, hlinitokřemičitanů a hydratovaných oxidů železa. Sloučeniny železa mají vliv na zbarvení vápna do šedé nebo hnědé barvy. V některých vápencích se vyskytuje vyšší obsah oxidu hořečnatého, MgO, pak se jedná o dolomitické vápence.

Výroba vzdušného vápna probíhá ve dvou stupních. Nejprve se pálením rozemletých vápenců, dolomitických vápenců nebo dolomitů připraví pálené vápno, v obchodech označované též jako vápno nehašené. Z chemického hlediska je pálené vápno tvořeno převážně oxidem vápenatým, CaO, vzniklým dekarbonatací uhličitanu vápenatého.

Při výrobě páleného vápna probíhá dekarbonatace (kalcinace), tedy tepelný rozklad uhličitanu vápenatého podle rovnice:

CaCO3→CaO+CO2		ΔH=+178,4kJ.mol−1	Endotermní reakce

ENDOtermní reakce – soustava přijímá (spotřebovává) teplo.

EXOtermní reakce – soustava odevzdává (uvolňuje) teplo.

Dekarbonatace uhličitanu vápenatého začíná probíhat již od 600 °C. Ve výrobních zařízeních (pecích) se provádí při teplotě 900 – 1000 °C, aby celý proces probíhal dostatečně rychle. Dekarbonatace  uhličitanu hořečnato-vápenatého (dolomitu) probíhá podobně, postačí o něco nižší teplota:

CaCO3.MgCO3→CaO+MgO+2CO2	ΔH=+276,75kJ	Endotermní reakce

Se zvýšením teploty a rychlostí výpalu se tvoří větší krystaly CaO, které jsou méně porézní a mají menší měrný povrch, jsou hutnější a méně reaktivní. Vysoká teplota výpalu vede ke vzniku tvrdě páleného vápna (tzv. přepálené vápno), u něhož došlo ke slinování. Toto vápno se hodí pro výrobu autoklávovaného pórobetonu. Pro přípravu omítkových malt je vhodnější měkce pálené vápno, které je reaktivnější. Při výraznějším překročení správné teploty výpalu vzniká mrtvě pálené vápno, které pak reaguje s vodou jen obtížně.

Kvalita páleného vápna CaO pro stavebnictví se posuzuje podle rychlosti jeho reakce s vodou. Rychlost reakce se stanovuje měřením rychlosti vývinu reakčního tepla při reakci s vodou. Vápna, která reagují s vodou rychle, mají vysokou porozitu zrn a velký měrný povrch a jsou pálená při teplotách blízkých 1000 °C a nazývají se měkce pálená. Vápna pálená při teplotě nad 1100 °C mají menší měrný povrch, jejich reakce s vodou je pomalejší, se nazývají tvrdě pálená vápna.

Pro běžné stavební práce se používá vápno hašené Ca(OH)2, které se před použitím získává reakcí páleného vápna, CaO, s vodou. Tomuto procesu se ve stavební praxi říká hašení vápna, jedná se o silně exotermickou hydratační reakcí, kdy z oxidu vápenatého vzniká hydroxid vápenatý a zároveň dochází k rozpadu původních zrn oxidu na řádově menší hydroxidová zrnka. Tento proces popsat chemickou rovnicí:

CaO+H2O→Ca(OH)2	ΔH=−65kJ.mol−1		EXOtermní reakce

Hašení vápna je proces, při kterém reaguje s vodou oxid vápenatý, dochází k postupnému rozdružování jeho zrn za vzniku plastické kaše. Plasticita vápna je způsobena hydroxidem vápenatým, který má charakter hydrogelu. Kvalita hašeného vápna je charakterizována tzv. vydatností, tj. množstvím kaše, které vznikne z 1 kg páleného vápna a jeho plasticitou, která má významný vliv na technologické vlastnosti malt. Tvrdě pálená vápna mají menší vydatnost a horší plasticitu kaše.

Teoretické množství vody na hydrataci 1 kg vápna je 321,4 ml. Hašení s provádí dvěma způsoby: mokrým a suchým. Z 1 kg vápna má vzniknout nejméně 2,6 litru vápenné kaše.

Mokrý způsob hašení: Měkce pálená vápna se hasí do nadbytku vody (tj. 240 až 320 l vody na 100 kg vápna) za míchání suspenze. Tvrdě pálená vápna se nejprve převrství malým množstvím vody a až začne vápno s vodou reagovat, což se projeví vývinem tepla a praskáním, přidávají se další podíly vody za mírného míchaní. Mokrým způsobem hašení se připravuje vápenná kaše, což je suspenze hydroxidu vápenatého ve vodě obsahující 30 – 55 % pevné fáze. Objemová hmotnost vápenné kaše se pohybuje mezi 1200 - 1350 kg.m-3. Optimální teplota hašení je okolo 90°C, neměla by přesáhnout 100°C. Vyšší teplota a nedostatečné míchaní způsobují shlukování částic a uzavření povrchu, což má za následek, že části zrn páleného vápna s vodou nezreagují. U tvrdě pálených vápen je nebezpečí, že použitím velkého množství vody nedojde k dostatečnému vzrůstu teploty a potřebnému rozdružení částic páleného vápna. V obou případech vzniká vápno, které má nižší plasticitu a je objemově nestálé. Výsledkem je, že k hydrataci dochází až v maltě, kdy vlivem míchání dojde k postupnému rozdružení nehydratovaných částic. To může být příčinou poruch omítek, kdy hydratace proběhne až v době, kdy je vytvořena pevná struktura omítky. Vzhledem k tomu, že molární objem hydroxidu vápenatého, Ca(OH)2, dochází k odlupování povrchové vrstvy omítky nad nehydratovaným zrnem. Tomuto jevu se říká ,,vystřelování omítek“.

Kvalitu vápna ve formě vápenné kaše lze ovlivnit tzv. odležením, kdy dochází ke vzniku hydrogelu hydroxidu vápenatého a k eventuálnímu další postupnému rozdružování nevyhašených částic. Minimální doba odležení vápenné kaše je 1 měsíc. Vápennou kaši je nutno chránit před zmrznutím. Malty vyrobené z vápna, které prošlo zmrazením vykazují nižší pevnosti.

Podstatou hašeného vápna je hydroxid vápenatý, Ca(OH)2, má nízkou rozpustnost, 160 mg ve 100 g vody při 20 °C. S rostoucí teplotou jeho rozpustnost klesá, při 80 °C se rozpustí ve 100 g vody jen 80 mg Ca(OH)2. Hodnota pH nasyceného roztoku při 20 °C je 12,45. Je silným hydroxidem, v roztoku nad nerozpuštěným hydroxidem jsou všechny molekuly disociovány na ionty:

Ca(OH)2→Ca2++2OH−

Hydroxid vápenatý reaguje s oxidem uhličitým ze vzduchu za vzniku uhličitanu vápenatého.

Pokud není vápno chráněno před přístupem oxidu uhličitého,dochází k jeho znehodnocení, protože uhličitan vápenatý nemá pojivové vlastnosti.

Ve stavebnictví se vápno používá ve formě:

- vápenné vody: čirý roztok hydroxidu vápenatého

- vápenného mléka: suspenze hydroxidu vápenatého s obsahem sušiny do 10 % (nátěry)

- vápenná kaše: suspenze hydroxidu vápenatého s obsahem sušiny okolo 50 % vápenného hydrátu (zdící a omítkové malty)

- vápenný hydrát: práškový hydroxid vápenatý (zdící a omítkové malty)

Tvrdnutí vápna, které je principem vytváření pevné struktury vápenných malt, je v podstatě reakce hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým za vzniku CaCO3 podle rovnice:

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

Tato reakce je známá pod pojmem KARBONATACE. Průběh karbonatace je řízen difúzí CO2: difúzní rychlost CO2 ve vzduchu je mnohonásobně vyšší než ve vodě, a to znamená, že v maltách, kde jsou póry zaplněné kapalnou vodou bude probíhat proces karbonatace velmi pomalu. Také velmi nízká relativní vlhkost vzduchu pod 30 % způsobuje snížení rychlosti karbonatace hydroxidu vápenatého. Produktem tvrdnutí vápna je CaCO3 a MgCO3.

Průběh karbonatace vápenné omítky:

Dekarbonatace probíhá ve dvou stupních:

CaCO3.MgCO3→CaCO3+MgO+CO2

CaCO3+MgO→CaO+MgO+CO2

Reakční schéma výroby a použití vápna:

CaCO3+teplo→CaO+voda→Ca(OH)2+CO2→CaCO3

Pálením dolomitických vápenců nebo dolomitu se vyrábí dolomitické vápno.

Dolomitické vápno se liší od vápna na bázi CaO obsahem MgO (>7 %), šedou barvou, menší vydatností a pomalejší reakcí s vodou.

Vápna se třídí podle procentního obsahu (CaO+MgO):

- CL 90 – bílé vápno 90

- CL 80 – bílé vápno 80

- CL 70 – bílé vápno 70

- DL 85 – dolomitické vápno 85

- DL 80 – dolomitické vápno 80

Vápno se ve stavebnictví používá na výrobu malt pro zdění a omítání, na nátěry a speciální restaurátorské práce na historických stavbách. Kromě toho se vápno používá v hutnictví, potravinářství, v chemickém průmyslu, při likvidaci kyselých odpadů a dalších aplikacích. Dolomitické vápno se používá kromě stavebnictví také na leštění kovů (velmi jemně mleté, tzv. vídeňské vápno).

Druhy vzdušného vápna dle ČSN 459-1

Objemová stálost vápna dle ČSN 459-2

Pozn.: Ca(OH)2 neutralizuje: kyselina sírová, organické kyseliny (octová, máselná) za vzniku vápenatých solí.